# УДК 616.314-089.27

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОМПОЗИТНОГО ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ПЛОМБИРОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ «КОМПОЦЕМ» (ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа»)

( 2009 г. Молоканов Н. Я., Купреева И. В., Солодовникова Г. М., Гонтарева Т. И.

Проведена клиническая оценка эффективности лечения кариеса зубов при применении композитного пломбировочного материала химического отверждения «Компоцем» у пациентов обоего пола в возрасте 20-29 лет.

Полученные данные  свидетельствуют, что композитный пломбировочный материал  «Compocem» не оказывает токсического влияния на пульпу зуба и может быть рекомендован к более широкому использованию в практической работе врачей-стоматологов.

Ключевые слова: кариес зубов.

Пломбировочный материал (ПМ) химического отверждения (х/о) «Compocem» представляет собой композит на основе органического связующего (Бис-ГМА, ТГМ) и модифицированного тонкодисперсного неорганического наполнителя (до 80% массы), разработан ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа».

«Компоцем» выпускается в виде двух паст (основной и каталитической), полученный в результате смешивания равных количеств паст ПМ, соответствует требованиям ГОСТ 51202-98: высокая механическая прочность (при изгибе- 110 МПа, при сжатии- 300 МПа); диаметральная прочность (45 МПа); стабильность и низкая растворимость в ротовой жидкости (не более 3 мкг (мм)); устойчивость к истиранию. Входящий в набор адгезив х/о обеспечивает надёжное краевое прилегание.

Композитный материал х/о «Compocem» предназначен для пломбирования кариозных полостей (КП) 3, 4, 5 классов по Black. Допустимо применение материала для пломбирования КП 1 и 2 классов.

Цель исследования: клинически оценить эффективность лечения кариеса зубов при применении композитного пломбировочного материала химического отверждения «Компоцем».

Материал и методы

Мы располагаем данными о 285 пломбах из «Compocem», поставленных по поводу среднего кариеса- 37, глубокого кариеса- 161, кариеса депульпированного зуба- 87 у соматически здоровых пациентов обоего пола в возрасте 20-29 лет.

Кариозных полостей 1 класса было 86, 2 класса- 145, третьего- 34, четвёртого- 12 и пятого класса- 8.

Пломбирование зубов проводили в соответствии с инструкцией, прилагаемой к материалу, клиническую оценку композитного материала «Compocem»- согласно методическим рекомендациям (Д.М.Каральник. А.Н.Балашов, 1978). О качестве пломб судили по 5 критериям: её анатомической форме, краевому прилеганию, соответствию цвета, изменению цвета по наружному краю, наличию или отсутствию рецидива кариеса с учётом стадий.

Кроме того, определяли электровозбудимость пульпы 198 зубов, леченных по поводу среднего и глубокого кариеса.

Результаты исследования отражены в таблицах.

При осмотре у 51 пациента обоего пола в возрасте 20-29 лет 86 пломб, наложенных на кариозные полости 1 класса по поводу кариеса зубов, через 1,5 года выпало 8 пломб (9,3%) (табл.1).

Таблица 1

Клиническая оценка пломб из композитного пломбировочного

материала х/о «Compocem», наложенных на кариозные полости 1 класса

| пол | женщины/ мужчины |
| --- | --- |
| возраст (лет) | 20-29 |
| обследовано пациентов, имеющих поражённые зубы кариесом (всего) | в/ч | н/ч |
|  | 22/3 25 | 24/2 26 |
|  | 51 |
| класс по Black | 1 |
| количество зубов степень разрушения коронки зуба |  |  |
| 1/3 | 21/2 23 | 29/5 34 |
| 2/3 | 3/1 4 | 3/0 3 |
| >2/3 | 13/0 13 | 8/1 9 |
| Всего зубов | 37/3 40 | 40/6 46 |
|  | 86 |
| обследовано пломб, наложенных по поводу кариеса: |  |  |
| среднего | 3/1 4 | 10/4 14 |
| глубокого | 31/2 33 | 28/2 30 |
| депульпированного зуба | 3/0 3 | 2/0 2 |
| Всего пломб | 37/3 40 | 40/6 46 |
|  | 86 |
| срок службы пломбы | 1,5 года |
| Выпало пломб (всего) | 4 (10,0%) | 4 (8,7%) |
|  | 8 (9,3%) |

Анатомическая форма сохранившихся 78 пломб не была нарушена, они плотно прилегали к тканям зубов по всей периферии, зонд не задерживался при движении поперёк края пломб, пломбы не отличались от окружающих тканей зуба ни цветом, ни прозрачностью. Изменения по наружному краю пломб и рецидив кариеса отсутствовали. Удовлетворительное состояние пломб 1 класса из ПМ «Compocem» было в 90,7% случаев.

При осмотре у 108 пациентов 20-29 лет 145 пломб, наложенных на КП 2 класса, через 1,5 года выпало 14 пломб (табл.2).

Таблица 2

### Клиническая оценка пломб из композитного пломбировочного

материала х/о «Compocem», наложенных на кариозные полости 2 класса

| пол | женщины/ мужчины |
| --- | --- |
| возраст (лет) | 20-29 |
| обследовано пациентов, имеющих поражённые зубы кариесом (всего) | в/ч | н/ч |
|  | 17/5 22 | 30/4 34 | 13/3 16 | 32/4 36 |
|  | 108 |
| класс по Black | 2 |
|  | мед. | дист. | мед. | дист. |
| количество зубов степень разрушения коронки зуба |  |
| 1/3 | 8/0 8 | 9/2 11 | 4/1 5 | 13/1 14 |
| 2/3 | 11/5 16 | 23/5 28 | 10/0 10 | 14/3 17 |
| >2/3 | 2/0 2 | 8/0 8 | 4/2 6 | 19/0 19 |
| Всего зубов | 21/5 26 | 40/7 47 | 18/3 21 | 46/4 50 |
|  | 144 |
| обследовано пломб, наложенных по поводу кариеса: |  |
| среднего | 3/0 3 | 4/2 6 | 1/1 2 | 0/1 1 |
| глубокого | 12/1 13 | 15/2 17 | 9/0 9 | 22/1 23 |
| депульпированного зуба | 6/4 10 | 21/4 25 | 8/2 10 | 24/2 26 |
| Всего пломб | 21/5 26 | 40/8 48 | 18/3 21 | 46/4 50 |
|  | 145 |
| срок службы пломбы | 1,5 года |
| Выпало пломб (всего) | 3 (2,1%) | 3 (2,1%) | 3 (2,1%) | 5 (3,4%) |
|  | 14 (9,7%) |

Анатомическая форма сохранившихся 131 пломбы не была нарушена, они плотно прилегали к тканям зубов по всей периферии, зонд не задерживался при движении поперёк края пломб, пломбы не отличались от окружающих тканей зуба ни цветом, ни прозрачностью. Изменения по наружному краю пломб и рецидив кариеса отсутствовали.

Причём, большее число пломб (5) из 14 выпало из дистальных КП 2 класса, расположенных на нижней челюсти. Удовлетворительное состояние пломб 2 класса по Black из ПМ «Compocem» зарегистрировано в 90,3% случаев.

Таблица 3

Клиническая оценка пломб из композитного пломбировочного

материала х/о «Compocem», наложенных на кариозные полости 3 класса

| пол | женщины/ мужчины |
| --- | --- |
| возраст (лет) | 20-29 |
| обследовано пациентов, имеющих поражённые зубы кариесом (всего) | в/ч | н/ч |
|  | 14/4 18 | 9/2 11 | - | 1/0 1 |
|  | 30 |
| класс по Black | 3 |
|  | мед. | дист. | мед. | дист. |
| количество зубов степень разрушения коронки зуба |  |
| 1/3 | 8/5 13 | 5/2 7 | - | 1/0 1 |
| 2/3 | 8/0 8 | 2/0 2 | - | - |
| >2/3 | - | 3/0 3 | - | - |
| Всего зубов | 16/5 21 | 10/2 12 | - | 1/0 1 |
|  | 34 |
| обследовано пломб, наложенных по поводу кариеса: |  |
| среднего | 3/0 3 | 1/0 1 | - | - |
| глубокого | 12/5 17 | 4/2 6 | - | 1/0 1 |
| депульпированного зуба | 1/0 1 | 5/0 5 | - | - |
| Всего пломб | 16/5 21 | 10/6 16 | - | 1/0 1 |
|  | 38 |
| срок службы пломбы | 1,5 года |
| Выпало пломб (всего) | 1 (2,6%) | 1 (2,6%) | - | 1 (2,6%) |
|  | 3 (7,9%) |

При осмотре у 30 пациентов обоего пола в возрасте 20-29 лет 38 пломб, наложенных на КП 3 класса, через 1,5 года выпало 3 пломбы (7,9%) (табл.3). Удовлетворительное состояние пломб 3 класса из ПМ «Compocem» констатировано в 92,1% случаев.

При осмотре через 1,5 года у 10 пациентов обоего пола 20-29 лет  12 пломб, наложенных на КП 4 класса, все пломбы сохраняли свою первоначальную форму, плотно прилегали к тканям зуба по всей периферии, зонд не задерживался при движении поперёк края пломб, видимой щели не было (табл.4).

Таблица 4

Клиническая оценка пломб из композитного пломбировочного

материала х/о «Compocem», наложенных на кариозные полости 4 класса

| пол | женщины/ мужчины |
| --- | --- |
| возраст (лет) | 20-29 |
| обследовано пациентов, имеющих поражённые зубы кариесом (всего) | в/ч | н/ч |
|  | 1/2 3 | 4/2 6 | - | 1/0 1 |
|  | 10 |
| класс по Black | 4 |
|  | мед. | дист. | мед. | дист. |
| количество зубов степень разрушения коронки зуба |  |
| 1/3 | 3/1 4 | 1/0 1 | - | - |
| 2/3 | 0/1 1 | 2/2 4 | - | 1/0 1 |
| >2/3 | - | 1/0 1 | - | - |
| Всего зубов | 3/2 5 | 4/2 6 | - | 1/0 1 |
|  | 144 |
| обследовано пломб, наложенных по поводу кариеса: |  |
| среднего | - | - | - | - |
| глубокого | 3/1 4 | 2/1 3 | - | - |
| депульпированного зуба | 0/1 1 | 2/1 3 | - | 1/0 1 |
| Всего пломб | 3/2 5 | 4/2 6 | - | 1/0 1 |
|  | 12 |
| срок службы пломбы | 1,5 года |
| Выпало пломб (всего) | - | - | - | - |
|  | - |

Пломбы не отличались от окружающих тканей ни цветом, ни прозрачностью. По всему краю между пломбой и стенкой полости изменения отсутствовали, не было рецидива кариеса по краю пломбы. Выпадения пломб не выявлено. Удовлетворительное состояние пломб 4 класса отмечено во всех случаях.

При осмотре через 1,5 года у 7 пациенток  20-29 лет  8 пломб, наложенных на КП 5 класса, выпадения пломб не отмечено (табл.5).

Таблица 5

### Клиническая оценка пломб из композитного пломбировочного

материала х/о «Compocem», наложенных на кариозные полости 5 класса

| пол | женщины |
| --- | --- |
| возраст (лет) | 20-29 |
| обследовано пациентов, имеющих поражённые зубы кариесом (всего) | в/ч | н/ч |
|  | - | 1 | 2 | 4 |
|  | 7 |
| класс по Black | 5 |
|  | передние зубы | боковые зубы | передние зубы | боковые зубы |
| количество зубов степень разрушения коронки зуба |  |
| 1/3 | - | 1 | 2 | 4 |
| 2/3 | - | - | - | 1 |
| >2/3 | - | - | - | - |
| Всего зубов | - | 1 | 2 | 5 |
|  | 8 |
| обследовано пломб, наложенных по поводу кариеса: |  |
| среднего | - | 1 | - | 2 |
| глубокого | - | - | 2 | 3 |
| депульпированного зуба | - | - | - | - |
| Всего пломб | - | 1 | 2 | 5 |
|  | 8 |
| срок службы пломбы | 1,5 года |
| Выпало пломб (всего) | - | - | - | - |
|  | - |

Анатомическая форма сохранившихся пломб не была нарушена. Зонд не задерживался при движении поперёк края пломб, не было щелей между пломбами и тканями зуба. Пломбы не отличались от окружающих тканей цветом и прозрачностью. Отсутствовал  рецидив кариеса по краю пломбы. Выпадения пломб не выявлено. Удовлетворительное состояние пломб 5 класса констатировано в 100% случаев.

По данным электроодонтодиагностики (ЭОД) электровозбудимость пульпы зубов при среднем кариесе колебалась в пределах 2-6 мкА, при глубоком кариесе- 8-12 мкА после проведённого лечения с применением композита х/о «Compocem».

Таким образом, проведённые  наблюдения свидетельствуют, что композитный ПМ «Compocem» не оказывает токсического влияния на пульпу зуба и может использоваться для восстановления анатомической формы и функции зубов.

Effectivness of caries treatment by using two-component composit restorative material “Compocem” (Vladmiva)

Molokanov N.Y., Kupreeva I. V., Solodovnikova G. M., Gontareva T. I.

A clinical investigation of the effective caries treatment is done by using composite restorative material “Kompotsem”. The results of the investigation present “Kompotsem” as non-toxical for the pulp. It can be recommended for a large-scale practical application.

Key words: caries.

### Литература

- Каральник Д.М., Балашов А.Н. Методика сравнительной оценки пломбировочных материалов, применяемых в стоматологической практике: Метод.рекомендации. М 1978.

##### Кафедра стоматологии ФПК и ППС

ГОУ ВПО «Смоленская Государственная Медицинская Академия»

Поступила в редакцию 22.09.2009.